附件1           双层床参数

一、规格：2000×900×1850mm（成品38千克以上，不含床板）

1床头：40×40×1.5mm方管，床头横撑采用：25×25×1.0mm，下：25×25×1.0mm，竖撑采用20×20×1.0mm

2床邦：采用33×70×1.5mmP形管，床撑采用20×30×1.2mm

3护栏：采用圆19方管×1.2mm厚，长1000mm，高25mm，护栏里面采用两个U向竖撑焊接床邦上，

4梯子：25×25×1.2mm厚方管用3个防滑钢板1.2厚

床邦和床头采用卡扣连接床框。

二、材质

1床立柱：四根立柱采用40×40×1.3mm方管，设计有防潮垫；

2床沿：采用30×50×1.5mm方管，床沿地面高度40mm，床坊与床立柱采用挂件连接。

3挂件的规格：采用2.0mm钢板一次冲压成型

4床梯踏板：采用1.2mm厚防滑踏板一次性冲压成型

5床立柱拉杆：50×25×1.0mm方管

6床板：20mm桐木床板或者15mm松木床板

7床整体的喷塑颜色为会马纹，各钢件做防腐处理，采用聚酯环氧粉末喷塑等符合国家标准。钢件表面及金属部分需经酸洗、磷化、表面除锈。

8金属零、部件采取焊接连接。此外其他焊接件之间的连接部分均应焊接（结构不需要外）不允许漏焊）。焊接件焊接采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀，高低之差应该不大于1mm。焊接后要打磨处理。

9所设计、制造的双层床安全、美观符合工业产品质量标准。